Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

на изготовление тактильной плитки ПВХ

АРТ 10126-Ж

1 Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – тактильная наземная плитка

2 Тактильные указатели должны быть изготовлены из пластичного ПВХ,

3 Габаритный размер тактильной плитки не более 300х300х7 мм

4 Высота подъема тактильного знака не более 5 мм, высота подосновы не более 2 мм

5 Твердость по не более Шору А 98

6 Изготовить тактильную плитку в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

7 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

8 Цвет желтый

9 Тип индикатора – усеченные конусы диаметром не более 25 мм в основании, расположенные в шахматном порядке.

10 Указать тип основы:   самоклеющаяся или без клеевой основы  (Существенная разница в цене, но и в сложности монтажа.  С плиткой без клеевой основы необходимо использовать клей FIXVERT-S.)

11  Предоставить Сопроводительные  документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И. Черепнов

МП