Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

на поставку противоскользящей плитки для пандуса

АРТ 10135 ж

1 Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – тактильная противоскользящая плитка для пандуса.

2 Тактильные плиты должны быть изготовлены из резино-полеуретана

3 Габаритный размер тактильной плитки не более 305х305х10 мм

4 Тактильный рисунок отсутствует, выраженный тактильный эффект достигается за счет изменения фактуры подстилающей поверхности

5 Размер фракции зерна – не более 3 мм

6 Твёрдость, по Шору – шкала А 85

7 Изготовить тактильную противоскользящую плитку в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

8 Цвет желто-серый

Данная плитка поставляется без клеевой основы необходимо использовать клей FIXVERT-S.)

16 Предоставить Сопроводительные  документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И. Черепнов

МП