ПОРУЧНИ ДЛЯ МГН

серия «НЕР. СТАЛЬ AISI 304» ДЛЯ ПИССУАРА ПП-1.490х600х530

АРТ. 80021

Материал сталь AISI 304

Целевая группа: опорники, колясочники, слепые.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-2017.

Предназначен для обозначения опоры инвалида опорника. Конструкция поручня выполнена из цельной трубы и не имеет швов и не имеет 	реечных стыков.

Тип: штатное устройство для реабилитации.

Применение: помещение.

Назначение: для обеспечения доступности помещения.

Материал изготовления: труба D38 нержавеющая сталь AISI 304.

Размер: высота 490мм, ширина 600мм, глубина 530мм, D=38мм.

Цвет: сталь.

Монтаж: анкера.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru

Технические характеристики

| Требования к марке стали | Поручни должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10) |
| --- | --- |
| Требование к конструкции поручня | Порученье должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 45 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота поручня не менее 490 -510 мм, ширина не менее 600-620мм, глубина не менее 530-550мм (без учета выступающих крепежных элементов). Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |