Техническое задание

Арт. 10522-3

Наименование объекта закупки

Защита углов стен (алюминий) 1000 x 75 x 75мм

Цель закупки

Предназначен для защиты углов стен от повреждений каталками, инвалидными колясками и т.д.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой отбойник углов, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты углов от повреждений. Защита углов используется в помещениях с большим скоплением людей, а именно в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных комплексах, офисных центрах, учебных заведениях, детских садах, гостиницах, производственных помещениях. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, устойчивости к внешним воздействиям, отбойник углов должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа марки сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее (ВхШхГ): 1000х75х75 мм. Угол 90 градусов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Защита углов стен (алюминий) 1000 x 75 x 75мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---