Техническое задание

Арт. 80055

Наименование объекта закупки

Опора для спины, откидная, с фиксаторами и бумагодержателем, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности санузла, для людей, имеющих ограничения по здоровью. Рекомендовано к применению ВОИ (Всероссийским обществом инвалидов).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство с откидным механизмом. Цельносварная конструкция, выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Спинка изделия изготовлена из пластика и имеет ортопедическую форму, что обеспечивает удобное и комфортное опирание на нее. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Данная конструкция предназначена для поддержки спины и предотвращения смещения унитазного бачка при опирании на нее. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструктивному исполнению | В виду обеспечения высокой прочности конструкция изделия должна представлять собой опору: выполненную из цельных стальных труб диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм в количестве не менее 4х штук; спинки, изготовленной из пластика толщиной не менее 2 мм; с пластинами из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм обеспечивающим надежное крепление и оборудованными фиксаторами, для возможности стопорить опору для спины в вертикальном положении. С целью удобства пользования, поручень оборудован бумагодержателем из нержавеющей стали. В виду ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом Для обеспечения тактильной безопасности не допускается сваривать опору из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Концы опорных труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры ВхШхГ: 281x774x631 мм |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление опоры для спины осуществляется посредством опорных пластин, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304, каждая из которых должна иметь не менее 6ти крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Опора для спины, откидная, с фиксаторами и бумагодержателем, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---