Техническое задание

Арт. 10117-6

Наименование объекта закупки

Пандус перекатной с бортиками безопасности 50х800х780мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой приспособление, изготовленное из цельного листа рифлёного алюминия, обеспечивающего противоскользящий эффект при подъёме и спуске человека в инвалидном кресле, оборудованного регулируемыми бортиками безопасности, препятствующими соскальзыванию колёс кресла-коляски с пандуса, а также обеспечивающих регулировку наклона пандуса с фиксацией в пределах 5 гр. Перекатной пандус предназначен для преодоления перепадов высот, за счёт обеспечения пологого подъёма и спуска для человека в инвалидном кресле. Грузоподъемность изделия до 250 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Настил пандуса должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа маркой сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2мм. Бортики пандуса должны быть изготовлены из конструкционной стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции пандуса | Конструктивно пандус должен быть изготовлен из алюминиевого настила, усиленного стальными рёбрами жёсткости, с целью увеличения грузоподъёмности изделия и стальных бортиков безопасности. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил должен быть выполнен из цельного листа рифлёного алюминия, толщиной не менее 2мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. С целью обеспечения высокой прочности, рёбра жёсткости и бортики безопасности должны быть изготовлены из конструкционной стали, толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий высота бортиков должна быть не менее 20мм. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, пандус должен иметь регулировку наклона с фиксацией в пределах не менее 5 гр. Для обеспечения антикоррозионных условий все стальные элементы пандуса должны быть окрашены порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250Мк. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, ширина пандуса должны быть не более 800мм, длина не более 780 мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---