Техническое задание

Арт. 10118-3

Наименование объекта закупки

Пандус подставной на регулируемых ножках, из рифленого алюминия, М3

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Пандус подставной на регулируемых ножках предназначен для преодоления дверных порогов и небольших перепадов высот, кабелей и прочих выступов детскими и инвалидными колясками, также предназначен для беспрепятственного передвижения инвалидов как в помещениях, так и на улице. Наличие противоскользящего рифления гарантирует отличное сцепление металла с резиновыми колесами. Регулируемые ножки обеспечивают регулировку пандуса по высоте в диапазоне от 50мм до 70мм. Данный пандус является мобильным устройством, что позволяет применять его в различных местах с одинаковой высотой преград. Грузоподъёмность изделия до 250кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Настил пандуса должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа марки сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 3мм. Бортики пандуса, ребра жесткости и опорные ножки должны быть изготовлены из конструкционной стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3 мм и окрашены порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. |
| Требование к конструкции пандуса | Конструктивно пандус представляет собой сборную конструкцию, состоящую из опорной площадки с регулируемыми ножками и площадки для заезда/съезда. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил площадок должен быть выполнен из рифлёного алюминия, толщиной не менее 3мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. С целью увеличения грузоподъемности, настил площадок должен быть усилен ребрами жесткости, выполненными из конструкционной стали толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения высокой прочности изделия, опорные ножки должны быть изготовлены из конструкционной стали, толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий пандус должны быть оборудован бортиками, высотой не менее 20мм, выполненными из конструкционной стали толщиной не менее 3мм. Бортики не должны иметь острых углов. Для обеспечения антикоррозионных условий все стальные элементы пандуса должны быть окрашены порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250Мк. Диапазон регулировки опорных ножек пандуса должен быть в пределах от 50мм до 70мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Пандус должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры (без учета высоты бортиков) ВxШxГ: 50x800x485. Габаритные размеры площадки для заезда должны быть: ширина не менее 800мм; длина не менее 400мм. Общие габаритные размеры изделия мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж бортиков к поверхности пандуса | Крепление бортиков к поверхности пандуса осуществляется посредством алюминиевых заклёпок, что должно обеспечить надежность при вертикальной нагрузке весом до 250кг. Пандус должен иметь ребра жесткости, обеспечивающие достаточную жесткость поверхности при движении по нему инвалидной коляски весом до 250 кг. При вертикальной нагрузке в 250 кг, прогиб верхней платформы вниз должен быть не более 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Бортики должны иметь желтую окраску |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус подставной на регулируемых ножках, из рифленого алюминия, М3 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---