Техническое задание

# Тактильный направляющий индикатор  33-30х290х20 (PVC)

Арт 10507-SK

Наименование объекта закупки

Тактильный наземный направляющий индикатор из полимерного материала c самоклеящейся основой.

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы определённых размеров. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления поливинилхлорид повышенной прочности.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из гранулированного PVC материала твёрдостью не более 86 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 2021 |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. |
| Требования к геометрическим размерам | С учётом предполагаемой установки индикаторов в основание напольных плит длина тактильного указателя должна быть не более 291мм и не менее 289мм, ширина должна быть не менее 29мм и не более 31мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть желтого цвета (RAL 2021). |
| Требования к креплению | Для обеспечения надёжного крепления индикатора на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону тактильного рифа должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная 33-35х290 PVC I-0 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---