Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

на поставку полиуретановой тактильной плитки  (PU)

АРТ 10131-Ж

1 Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – тактильная наземная плитка

2 Тактильные указатели должны быть изготовлены из полеуретана

3 Габаритный размер тактильной плитки не более 300х300х7 мм

4 Высота подъема тактильного знака не более 5 мм, высота подосновы не более 2 мм

5 Плотность 1,26 г/см3

6 Твёрдость, по Шору – шкала А 85

7 Предельная прочность при растяжении  не менее  50 МПа

8 Относительное удлинение при разрыве не менее 500 %

9 Сопротивление раздиру не менее 150 кН/м

10 Истирание не менее 30 мм3

11 Изготовить тактильную плитку в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

12 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

13 Цвет желтый

14  Тип индикатора – диагональные параллельные полосы шириной  не более 25 мм в основании, в количестве не менее 5 шт.

15 Указать тип основы:   самоклеющаяся или без клеевой основы  (Существенная разница в цене, но и в сложности монтажа.  С плиткой без клеевой основы необходимо использовать клей FIXVERT-S.)

16 Предоставить Сопроводительные  документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И. Черепнов

МП