Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

на поставку тактильной плитки  из нержавеющей стали

АРТ 10133

1 Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – тактильная наземная плитка

2 Тактильные указатели должны быть изготовлены из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10)

3 Габаритный размер тактильной плитки не более 300х300х7 мм

4 Высота подъема тактильного знака не более 5 мм, высота подосновы не более 2 мм

5 Поверхность плитки – химическая полировка

6 Изготовить тактильную плитку в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

7 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

8  Тип индикатора – направляющие полосы, не более 25 мм в основании, расположенные параллельно в количестве не менее 5 шт.

Для монтажа плитки необходимо использовать клей FIXVERT-S

16 Предоставить Сопроводительные  документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И. Черепнов

МП