Техническое задание

Арт. 10526-ZH

Наименование объекта закупки

Тактильная плитка экосерия (Непреодолимое препятствие).

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещения со средней проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Описание объекта закупки

Тактильная плитка представляет собой изделие из литого ПВХ материала твёрдостью по Шору не более 98 ед. по шкале А, что делает её достаточной прочной, устойчивой к механическим повреждениям. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о непреодолимом препятствии на пути следования. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода тактильные рифы имеют цельнолитую структуру, позволяющие ее использование даже при стирании до 50 % высоты. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 2021).  Плитка предназначена для монтажа при помощи клея уже на имеющиеся напольное покрытие.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из гранулированного ПВХ материала твёрдостью не более 98 единиц по шкале Шора. Для обеспечения прочностных эксплуатационных характеристик доля первичного сырья в изделии должна быть не менее 50%. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 2021 |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 2 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода тактильные рифы имеют цельнолитую структуру, позволяющие ее использование даже при стирании до 50 % высоты. (не допускается применение изделий с пустотелыми тактильными элементами) |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамограниных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм, высота подъёма тактильного знака не более не более 5мм, высота подосновы не более 2 мм. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 25 мм в основании, расположенные в шахматном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и плоховидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 2021). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ПВХ плитка- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---