ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

АРТ 10252 «Конус линейное расположение»

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

# Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Предназначена для обозначения безопасного движения инвалидов по зрению.

Тип тактильного указателя: наземный тактильный указатель

Применение: улица

Назначение: для обеспечения информирования при движении, как

для тотально слепого человека, так и для слабовидящего человека.

Материал изготовления:  бетонная смесь на основе цемента М600 Д0, с применением фиброволокна и морозоустойчивых пластификаторов.

Размер: 300х300х35

Цвет: желтый.

Монтаж: укладка при помощи цементно-песчаной смеси на бетонную подушку

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru