Техническое задание

Арт.10564

Наименование объекта закупки

Отбойник для двери из рифлёного алюминия (самоклеющаяся основа) 300х850мм

Цель закупки

Для адаптации объектов в целях реализации комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Отбойник из рифлёного алюминия предназначен для защиты дверей от осколков, касаний и повреждений. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и повышения эстетических показателей отбойник должен быть изготовлен из рифленого алюминия марки АМг2Н2, ТУ 1-804-432-2006. |
| Требование к конструкции отбойника | Отбойник должен быть изготовлен из рифлёного алюминия толщиной листа не менее 2 мм. Для обеспечения безопасности при монтаже углы отбойника должны иметь скруглённые края. |
| Требования к геометрическим размерам | Отбойники должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота отбойника не менее 290 мм и не более 310 мм, ширина не менее 840 мм и не более 860 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота и ширина отбойника: не более 10 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойников к поверхности осуществляется при помощи двухсторонней клейкой ленты VHB расположенной по периметру отбойника или при помощи саморезов в количестве 4 шт. расположенных в углах (по запросу). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Отбойник для двери из рифлёного алюминия 300х850мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---