Техническое задание

Арт. 10224

Наименование объекта закупки

Конус тактильный со штифтом, D25x25, H-4мм, I-14мм, AL (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный наземный указатель (далее ТНУ) в форме усеченного конуса. Конструктивно ТНУ состоит из шляпки и ножки, сборка которых осуществляется посредством резьбового соединения. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик ТНУ выполнен из алюминия. Ножка обеспечивает надежное крепление к поверхности. Тактильные указатели из алюминия в виде конусов предназначены для монтажа в помещениях, с целью обозначения зон внимания и препятствий на пути для слепых и слабовидящих людей. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FIXVERT. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования ТНУ объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия марки не ниже Д16Т. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно наземный тактильный указатель состоит из двух элементов: шляпки и ножки, сборка которых осуществляется посредством резьбового соединения. Шляпка ТНУ должна быть выполнена в форме усеченного купола. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренного купола. Угол стороны к основанию должен быть не менее 45 гр. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены синусоидальные выступы высотой не менее 0,5 мм. Для возможности винтового соединения с ножкой, в шляпке должно быть выполнено резьбовое отверстие. Ножка представляет собой элемент ТНУ цилиндрической, ступенчатой формы с переходом диаметров: наибольший не менее 6 мм, наименьший не менее 4 мм, для обеспечения надежного крепления тактильного указателя к поверхности. Ножка должна быть выполнена с резьбой, обеспечивающей соединение с шляпкой. Общая длина штифта должна быть не менее 18 мм, длина штифта после сборки тактильного индикатора должна быть не менее 14 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми людьми диаметр тактильного конуса в основании должен быть не менее 25 мм. С целью обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 14 мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, высота тактильного указателя над подстилающей поверхностью должна быть не более 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный со штифтом, D25x25, H-4мм, I-14мм, AL (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие) -в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---