Техническое задание

Арт. 10059-5

Наименование объекта закупки

Вертикальная стойка из нержавеющей стали с опорным поручнем для тактильной мнемосхемы 905х1150 из Ст3

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН. Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вертикальная стойка представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, предназначенную для размещения тактильной мнемосхемы из Ст3, в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. Для удобства эксплуатации всеми категориями маломобильных групп населения стойка оборудована опорным поручнем. Рекомендована для установки в местах с большим скоплением людей: аэропорты, парки, пансионаты и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющих труб диаметром 50мм и сечением 40х40 мм, марки стали не ниже AISI 304; - кронштейн поручня и пластины для крепления мнемосхемы должны быть выполнены из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Для обеспечения надежной фиксации изделия опорные пластины должны быть выполнены из марки стали не ниже Ст3. |
| Требование к конструкции | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую: из 2х опорных нержавеющих труб диаметром не менее 50 мм, толщиной не менее 1,5мм; 2х перекладин из нержавеющих профильных труб сечением не менее 40х40 мм, толщиной не менее 1,5мм; опорного поручня, изготовленного из нержавеющей трубы диаметром не более 50мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения надежного крепления и устойчивости к нагрузкам, кронштейн поручня должен быть выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. Для обеспечения возможности крепления мнемосхемы из стали, каркас изделия должна быть оборудован крепежными пластинами, выполненными из листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5мм, габаритными размерами не менее 30×40мм, в количестве не менее 10штук. В основании опорных труб должны быть установлены нержавеющие декоративные колпаки и опорные пластины. Для обеспечения надежной фиксации стойки на поверхности, пластины должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. В каждой опорной пластине должно быть не менее 4х отверстий для крепления. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств опорные пластины должны иметь скругления углов с радиусом 10-15 мм. Для обеспечения тактильной безопасности: все сварные швы зачищены и отполированы до зеркальной поверхности; конструкция не имеет острых и открытых углов; торцы труб должны быть закрыты заглушками, выполненными из нержавеющей стали и имеющими скругленную зеркальную поверхность. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 905мм по высоте, не менее 1150мм по ширине. Габаритные размеры стойки: - высота не менее 1893 мм; - ширина: без учета опорных пластин не менее 1257 мм; с учетом опорных платин не менее 1356мм; - глубина с учетом опорных пластин не менее 190мм. Опорный поручень должен быть расположен на высоте не более 920мм. Допустимые отклонения по размерам: стойки не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки осуществляется посредством фланцев, выполненных из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4х отверстий, диаметром не менее 11мм, для анкерных болтов. Крепление мнемосхемы из Ст3 осуществляется посредством вытяжных заклёпок, для этого необходимо приложить мнемосхему к месту установки и просверлить отверстия в крепежных пластинах. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вертикальная стойка из нержавеющей стали с опорным поручнем для тактильной мнемосхемы 905х1150 из Ст3 – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---