ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 50220-2-EPU-500x500x4-B-SK

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные по ГОСТ Р 52875-2018) 500x500x4, ПУ, черный, самоклей.

Общие требования

| Цель закупки | Временная адаптация помещений со средней и низкой проходимостью людей, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Тактильная эко-полиуретановая плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного полиуретана, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А, материал является высокопрочным и обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому изделия дольше сохраняют свой эстетичный вид. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следования (дверной проём, лестница). Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет черный цвет поверхности (RAL 9004). |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного эко-полиуретана твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 9004 |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2-3 мм. Конусы должны быть расположены в линейном порядке. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит и быть не менее ВхШхГ: 500х500х5мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 25 мм в основании, расположенные в линейном порядке. |
| Требования к техническим характеристикам | В виду оборудования объектов с большой проходимостью людей, плотность тактильной плитки должна быть не менее 1,26 гр. /см3, твёрдость по Шору не более 85 единиц по шкале А, предельная прочность при растяжении не менее 50 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, сопротивление разрыву не менее 150кН/м, истирание не более 30 мм3. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, обозначающих преодолимое препятствие на пути следования. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет черный цвет поверхности (RAL 9004). |
| Требования к самоклеящейся поверхности | Для обеспечения надёжного крепления плитки на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону плитки должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250мк. |
| Требования к товарам/услугам/ работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Тактильная плитка самоклеящееся полиуретановая – в соответствии с заказанным количеством |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года. |