ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 59178-PU-290x5-Y-SK

Наименование изделия

Полоса тактильная без штифта, самокл. рифление - насечки, 290x30x5, H5 мм, ПУ, желтый (направление движения, зона получения услуг по ГОСТ 52875-2018).

Общие требования

| Назначение изделия | Изделие предназначено для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения, является заменой тактильной плитки для мест с ограниченным пространством. |
| --- | --- |
| Описание изделия | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления – полиуретан повышенной прочности. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода изделие имеет цельнолитую структуру, позволяющие дальнейшую эксплуатацию даже при стирании до 50 % высоты. Для обеспечения надежного крепления индикатора на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250 мк. |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из полиуретана твёрдостью не менее 85 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения надежного крепления индикатора на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250 мкм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке ширина тактильного указателя должна быть не менее 30мм, длина индикатора не менее 290мм, высота подъёма тактильного знака не более 4мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Тактильный индикатор - в соответствии с заказанным количеством Паспорт изделия -1 шт |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХг. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |
| Особые условия | --- |