Техническое задание

Арт. 50229-1-GR-400

Наименование объекта закупки

Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180 с контрастной маркировкой (готовое решение)

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты дверей от повреждений.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой объемный отбойник, предназначенный для защиты дверного полотна от механических повреждений, удара инвалидными креслами, тростью, стульями и другими предметами. Помимо защиты дверей, отбойники также являются декоративным элементом и придают помещению законченный вид. Отбойник выполнен из высококачественного ПВХ. Данный материал имеет высокие прочностные показатели, что обеспечит продолжительный срок эксплуатации изделия. Данное изделие является готовым решением для адаптации помещений различного назначения, как с низкой, так и с высокой проходимостью людей. Монтаж отбойника осуществляется посредством кронштейнов, входящих в комплект изделия. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочностных характеристик, отбойная доска и универсальные окончания должны быть выполнены из поливинилхлорида, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Цвет – белый. Для обеспечения прочностных и высоких эксплуатационных характеристик, кронштейны должны быть выполнены из листовой оцинкованной стали, толщиной не менее 1мм. |
| Требование к конструкции отбойника | Конструктивно изделие состоит из отбойной доски полукруглой формы и двух окончаний. Для обеспечения достаточной площади защиты высота доски должна быть не менее 180мм, глубина не менее 30мм. На отбойной доске должны быть декоративные полосы в количестве не менее 2шт, шириной не менее 32мм. Универсальное окончание должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому краю отбойника и соответствовать размерам не менее (ВxШxГ): 180x70x30 мм. С целью обеспечения безопасности отбойники должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам отбойника | Для обеспечения оптимальной площади защиты, габаритные размеры отбойника с учетом окончаний должны быть не менее (ВxШxГ): 180x400x30 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника должно осуществляться при помощи кронштейнов, выполненных из листовой оцинкованной стали, толщиной не менее 1мм, габаритными размерами не менее (ВxШxГ): 172x35x10 мм., в количестве не менее 2х штук. Для обеспечения правильного монтажа отбойника, кронштейн с двух сторон должен быть изогнут, под углами, с учетом особенностей конструкции отбойника и иметь не менее двух монтажных отверстий, габаритными размерами не менее (ВxШ): 12,5x6,5мм. |
| Требования к цветовому исполнению | Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в двухцветном, контрастном исполнении: отбойная доска белого цвета, декоративные полосы синего цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180 с контрастной маркировкой (готовое решение) – 1 шт.

Кронштейн – 2 шт.

Дюбель - гвоздь с потайной головкой 6х60 – 2 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---