Техническое задание

Арт. 50362

Наименование объекта закупки

Плитка тротуарная, тактильная, (направление движения, полоса), бетон, жёлтый, 180х120х45 мм

Цель закупки

Для оборудования путей движения на улице с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная тротуарная плитка представляет собой изделие выполненное из высокопрочного бетона и армированное фиброволокном, что обеспечивает высокую прочность, надёжность, устойчивость к погодным условиям, знаковым перепадам температур и продолжительный период эксплуатации изделия. Тактильные рифы, выполненные в форме полос, расположенные параллельно, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Плитка монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного бетона маркой не ниже М600. Для обеспечения стойкости к деформирующим нагрузкам и перепадам температур тактильный указатель должен быть армирован фиброволокном. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения прочности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не менее 40 мм. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры тактильной брусчатки должны соответствовать стандартным размерам большинства тротуарных бетонных плит и быть не менее 118х178мм и не более 122х182 мм, высота подъёма тактильного знака не более не более 5мм, высота основы не более 40 мм. Тип индикатора – прямолинейные параллельные рифы не более 25 мм в ширину и не более 85мм в длину в основании. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде прямолинейных параллельных рифов, обозначающих движение вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Плитка тротуарная, тактильная, (направление движения, полоса), бетон, жёлтый, 180х120х45 мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---