Техническое задание

Арт. 50381-2-PU-300x300-GY-SK
Наименование объекта закупки

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (непреодолимое препятствие, конусы шахматные), 300x300x6, PU/PL, с/ж, самоклей
Цель закупки 

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения с высокой проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Тактильная плитка представляет собой комбинированное изделие, состоящее из полиуретанового основания и сменных вставок из грязезащитного полимера. Пирамидальный тип рифления индикаторов, предусмотренных на плитке, должен обладать противоскользящими свойствами, которые сохраняются при движении в любых направлениях, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2025. Индикаторы имеют форму усечённых конусов и закрепляются на полиуретановом основании с помощью замкового крепления, что при истирании или повреждении вставки даёт возможность заменить её на новую. Индикаторы, расположенные в шахматном порядке, предупреждают слабовидящего и тотально слепого человека о наличии непреодолимого препятствия на пути следования (мебель, колонны и др.). Высота подъёма тактильных рифов — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2025 для напольных ТНУ. Данная плитка на самоклеящейся основе, для монтажа не требуется специальный клей.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высокой прочности изделия основание плитки должно быть выполнено из высококачественного термополиуретана твёрдостью не менее 85 единиц по Шору по таблице А. 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет основания RAL 7004. Вставка должна быть выполнена из грязеотталкивающего полимера. 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 1018.

	Требования к конструкции изделия
	Конструктивно тактильный указатель (изделие) должен представлять собой сборку двух видов изделий: полиуретанового основания и вставок из грязеотталкивающего полимера. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2–3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием, с целью обеспечения надёжной фиксации вставки, должны быть оборудованы скрытыми замковыми креплениями в количестве не менее 4 штук на один конусный риф. Также с целью обеспечения надёжной фиксации тактильной плитки на поверхности по средствам саморезов, под полимерной вставкой, в основании каждого тактильного рифа, должно быть монтажное отверстие диаметром не менее 5 мм. С обратной стороны на поверхности тактильной плитки должна быть нанесена специальная сетчатая насечка, с целью увеличения надёжности приклеивания её к полу. Насечка должна иметь вдавленную структуру и кольцевую замыкающую линию по периметру плитки, для образования прочного клеевого замка и удержания краёв и углов плитки. Не допускается применение тактильных плит с выпуклой насечкой, так как это, наоборот, снижает качество фиксации базовой пластины с поверхностью пола.

	Требования к геометрическим размерам
	В соответствии с ГОСТ Р 52875-2025, диаметр вершин тактильных рифов, диаметр основания тактильных рифов, а также соотношение между диаметром основания и диаметром вершины должны соответствовать значениям, установленным указанным стандартом для тактильных наземных указателей с рифлением типа «усечённый конус». 
Для обеспечения противоскользящих свойств при движении в любом направлении поверхность тактильных конусов должна иметь выступы в виде усечённых пирамид высотой не менее 1 мм. Конусы должны быть расположены в шахматном порядке.
Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит и быть не менее 290×290 мм и не более 305×305 мм. Высота подъёма тактильного знака — в соответствии с ГОСТ Р 52875-2025 для напольных ТНУ. Тип индикатора — усечённые конусы, расположенные в шахматном порядке. 
Технологические допуски при литье под давлением. Тактильная плитка изготавливается методом литья под давлением из полимерного материала. В связи с особенностями технологии литья полимеров (усадка материала), а также для обеспечения технологической рентабельности производства, при наличии технологической необходимости допускается применение геометрии, обеспечивающей: диаметр вершины конуса (верхняя площадка) — не менее 25 мм; диаметр основания конуса (в месте сопряжения с телом плитки) — не более 35 мм. Допустимые отклонения от номинальных значений — в пределах ±1,0…1,5 мм. Указанный диапазон отклонений обусловлен физико-механическими свойствами расплава полимера и не влияет на функциональные характеристики изделия (тактильное восприятие и водоотведение). 

	Требования к 

техническим характеристикам
	В виду оборудования объектов с большой проходимостью людей, плотность основания тактильной плитки должна быть не менее 1,26 гр./см³, твёрдость по Шору не более 85 единиц по шкале А, предельная прочность при растяжении не менее 50 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, сопротивление раздиру не менее 150 кН/м, истирание не более 30 мм³. Вставка должна быть выполнена промышленным способом из высококачественного полистирола.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. 
Для обеспечения высококонтрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, основание тактильной плитки должно иметь серый цвет (RAL 7004), вершины тактильных рифов должны иметь желтый цвет (RAL 1018).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (непреодолимое препятствие, конусы шахматные), 300x300x6, PU/PL, с/ж, самоклей — в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт изделия — 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
—
2

