Техническое задание

Арт.  20285-PVH-F

Наименование объекта закупки

Знак эвакуационный E 13 направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз, фотолюминесцентный

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эвакуационный знак безопасности, выполненный на основе листового полимера со светонакопительным ПВХ покрытием. Предназначен для размещения на лестничных площадках, а также стенах, прилегающих к лестничному маршу. Знак Е 13 указывает направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз. Такие знаки помогают регулировать действия человека при пожаре. Знаки безопасности обязательно применяются всеми организациями на территории РФ. Монтаж изделия к стене осуществляется посредством двустороннего скотча. Эвакуационный знак выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 и ГОСТ 34428-2018. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено из листового ПВХ, толщиной не менее 3 мм и светонакопительной фотолюминесцентной пленки, обеспечивающей длительность свечения при аварийном отключении света до 24 часов. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. Цвет символов белый. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации, размер эвакуационного знака в соответствии с заказом должен быть не менее (ВхШ): 150х150 мм/200х200 мм. |
| Требования к монтажу | Для возможности надежного крепления, на оборотную сторону эвакуационного знака должна быть нанесена двусторонняя клейкая лента, толщиной не менее 1 мм, шириной не менее 10 мм, в количестве не менее 2-х полос. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Знак эвакуационный E 13 направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз, фотолюминесцентный - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---