Техническое задание

Арт. 80035-01

Наименование объекта закупки

Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, нержавеющая сталь, 500x700 мм

Цель закупки

Адаптация санитарных комнат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью обеспечения доступного использования изделия по назначению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой зеркало, выполненное в антивандальном исполнении полностью из нержавеющей стали, как каркас, так и само полотно. Оборудовано поворотным механизмом, позволяющим с помощью эргономичной рукояти людям в инвалидных креслах самостоятельно регулировать угол наклона, для комфортной эксплуатации. Зеркало характеризуется долгим сроком службы и повышенной безопасностью. Рекомендовано к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда". |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высокой прочности конструкции и антикоррозионных свойств, каркас изделия и полотно должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. |
| Требование к конструкции поворотного зеркала | Конструктивно изделие должно быть выполнено из металлического каркаса, оборудованного полотном, поворотным механизмом и эргономичной ручкой регулировки угла наклона зеркала. С целью обеспечения высокой прочности и антикоррозийных свойств, металлический каркас, должен быть выполнен из трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали не ниже AISI304, с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения безопасности рук каркас должен быть изготовлен из цельной трубы. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации изделие должно быть оборудовано поворотным механизмом и эргономичной ручкой, для регулировки угла наклона. С целью обеспечения высоких антикоррозионных свойств и антивандальных условий, основание ручки, элементы поворотного механизма, должны быть изготовлены из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения комфортабельных условий, рукоять изделия должна быть выполнена из нержавеющей трубы диаметром не менее 25 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для устойчивости к механическим повреждениям и продолжительного срока эксплуатации, полотно должно быть выполнено из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. Для надёжной фиксации полотна, его крепление к каркасу должно осуществляться не менее чем в 8-ми точках. Для обеспечения надежного крепления, монтажный кронштейн должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения безопасности изделие должно иметь скруглённые углы, видимые и ощутимые стыки на поверхности изделия должны отсутствовать. |
| Требования к геометрическим размерам | С учетом ограниченного места при установке габаритные размеры изделия (без учета рукоятки и элементов крепления) должны быть: высота не более 500 мм, ширина не более 700 мм. Глубина изделия (с учетом рукоятки и элементов крепления) должна быть не более 229 мм. С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, размеры полотна должны быть: высота не менее 420 мм, ширина не менее 620 мм. Допустимые отклонения от размеров 10 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на вертикальной поверхности, монтаж осуществляется посредством кронштейна, имеющего не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к полировке каркаса и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Все сварные швы зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, нержавеющая сталь, 500x700 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---