Техническое задание

Арт. 50206-TPU-180x500x4-Y
Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг) 180x500x4, ТПУ, желтый

Цель закупки 

Оборудование путей движения внутри и снаружи зданий в условиях средней проходимости с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Тактильная плитка выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ), твёрдостью не более 85 ед. по Шору А, что обеспечивает достаточно высокие прочностные характеристики. Плитка с тактильными рифами, выполненными в виде продольных полос в количестве трёх штук, предназначена для разметки безопасного пути движения для МГН, отрезка направления движения от указателя «поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, совокупность нескольких плит позволяет организовать зону получения услуг. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность конусов усилена рёбрами жёсткости, толщиной не менее 2 мм, имеющими цельнолитую структуру с изделием, обеспечивающими размер ячеек не более 7,2×5 мм, в количестве не менее 12 шт. на одну полосу, для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5×5 мм. 

	Требования к материалам
	Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ) твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А. ТПУ обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к маслам, жирам и агрессивным средам, а также сохраняет эластичность при низких температурах. 

	Требования к конструкции изделия
	Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2–3 мм. Для обеспечения высоких прочностных характеристик и продолжительного эксплуатационного периода тактильные рифы должны быть усилены рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими размер ячеек не более 7,2×5 мм, в количестве не менее 12 шт. на одну полосу, для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью. Не допускается применение плитки с полыми рифами, так как это значительно снизит прочностные характеристики изделия и увеличит расход клеевого вещества. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5×5 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида длина плитки должна соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит длина должна быть не менее 495 мм и не более 505 мм. С целью обеспечения эффективной ширины тактильной зоны в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 расстояние между внешними сторонами крайних рифов должно быть не более 150 мм, с целью обеспечения надёжной фиксации плитки на поверхности габаритная ширина должна составлять не менее 175 мм и не более 180 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. 

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. 
Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет жёлтый цвет поверхности (RAL 1021).

	Требования к товарам/услугам/
работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 




Комплектация

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг) 180x500x4, ТПУ, желтый – в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2 х лет

Особые условия

–
2

