Техническое задание

Арт. 10125-5-1-ST
Наименование объекта закупки

Пандус откидной, на стойках, с противоскользящим покрытием, из стали толщиной 2 мм
Цель закупки  

Адаптация объектов, на которых не предоставляется возможности создания «доступной среды» в соответствии с нормативной документацией, в связи ограниченного пространства — подъездов жилых домов, узких лестничных маршей.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Данная конструкция представляет из себя два стальных профиля, соединённые между собой двумя поперечными направляющими, закрепленными на стойках. Каждый профиль имеет с двух сторон окончания типа съезд/заезд. Пандус раскладывается на лестничный пролёт и опирается на каждую ступень лестницы, крепится к лестничному маршу по средством стоек, при складывании блокируется шпингалетами. 
Стойки обеспечивают осуществление монтажа пандуса без использования стены.

	Требования к марке материалов
	С целью обеспечения прочностных характеристик, устойчивости к внешним воздействиям, аппарели пандуса должны быть изготовлены из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. 
С целью обеспечения жёсткости, складное колено должно быть изготовлено из листвой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм.
С целью обеспечения надежности монтажа и прочностных характеристик, стойки должны быть изготовлены из трубы 50×50 мм, маркой стали не ниже Ст, толщиной не менее 2 мм, а также листовой стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 3 мм.

	Требование к конструкции пандуса
	Конструкционно изделие состоит из пандуса, стоек и шпингалетов.   
Пандус представляет из себя две рамы, соединённые между собой двумя поперечными направляющими.  Для обеспечения прочностных характеристик и противоскользящих свойств рамы должны быть изготовлены из листовой стали, толщиной не менее 2 мм. Поперечные направляющие, должны быть выполнены из листовой стали, толщиной не менее 2 мм и оснащены металлической осью, изготовленной из стали не ниже Ст, что позволяет быть пандусу более компактным в сложенном виде. Для обеспечения безопасности при эксплуатации высота бортиков должна быть не менее 50 мм.  Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каждую ступень, гарантируя надёжность при вертикальной нагрузке весом до 250 кг. Для обеспечения лёгкого съезда/заезда на пандус человека на коляске, с каждого край профиля необходима специальная пластина типа съезд/заезд.  Для обеспечения удобства при складывании и раскладывании на каждой раме должно быть расположено не менее 2 откидных ручек. Для обеспечения прочностных характеристик и устойчивости к внешним воздействиям ручки должны быть выполнены из хромированной стали. 
Для обеспечения монтажа пандуса нужны стойки, в количестве не менее 2 штук.  Для обеспечения надежного крепления пандуса, стойки должны быть выполнены из трубы 50×50 мм маркой стали не ниже Ст, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения надежного монтажа стойки к лестничному маршу, монтажная пластина должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 100×100 мм. 
Так, как пандус раскладывается и складывается, то для закрепления его в сложенном состоянии нужны настенные шпингалеты, которые должны быть вмонтированы на стойки. В целях сохранности внутреннего механизма корпус шпингалетов, должен быть выполнен из стали не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1 мм. Для обеспечения выдерживания массы пандуса сам шпингалет необходимо выполнить из Ст08пс, толщиной не менее 2 мм.  
 С целью обеспечения понятия назначения конструкции и заметности для людей с ослабленным зрением, на корпусе шпингалетов должна быть установлена пластиковая пиктограмма с изображением «Инвалид». С целью крепкого соединения табличек и шпингалетов, крепление должно осуществляться на заклёпках.


	Требования к размерам
	Размеры пандуса без учета стек (ВxШxГ): 52x705x2056 мм

Размеры пандуса с учетом стоек (ВхШхГ): 619х983х2056 мм

Ширина одной рампы: 200 мм

Высота бортиков: 52 мм

Расстояние между крайними точками рамп: 705 мм

Ширина зоны прохода между рампами: 305 мм

Габаритные размеры стойки (ВxШxГ): 604х100х100 мм 

Размеры шпингалета (ВxШxГ): 184x95x48 мм

Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж пандуса к поверхностям.
	Стойки крепятся к ступенькам, после чего сам пандус крепится к стойкам. К каждому пандусу крепится ручка для удобства эксплуатации. В разложенном виде пандус опирается на каждую ступеньку лестницы, что позволяет равномерно распределить нагрузку при использовании. В сложенном виде пандус фиксируется на шпингалеты, закрепленные на стойках. Пандус поставляется с безопасными краями — металл на бортах и поперечных направляющих загнут на 1800.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Пластина съезда/заезда должна быть выполнена в желтом цвете для контраста с цветом рамы и обеспечивать высокую заметность людям с ослабленным зрением.

На пиктограмме, устанавливаемой на шпингалетах, должно быть выполнено изображение «Инвалид». Изображение выполняется чёрным на желтом фоне для контраста с подстилающей поверхностью и обеспечения заметности людям с ослабленным зрением.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю.
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Пандус откидной – 1 шт.;
Стойка – 2 шт.;
Кронштейн шпингалета – 4 шт.;
Шпингалет для пандуса – 2 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет 
Особые условия

---

2

