Техническое задание

Арт. 52349-1
Наименование объекта закупки

Стойка наклонная для таблички 383х270 мм
Цель закупки 

Для размещения информационных табличек на объектах социальной, коммерческой и жилой инфраструктуры с целью обеспечения доступной навигации для маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями зрения.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой наклонную металлическую стойку, предназначенную для установки информационных табличек (в том числе тактильных) на объектах социальной, коммерческой и жилой инфраструктуры. Конструкция стойки обеспечивает оптимальный угол наклона для комфортного восприятия информации как визуально, так и тактильно (в том числе для людей с нарушениями зрения). Стойка выполнена из листовой стали и профильной трубы с порошково-полимерным покрытием чёрного цвета, что обеспечивает высокую прочность, антикоррозионную стойкость и антивандальные свойства. Конструкция является травмобезопасной и устойчивой к интенсивной эксплуатации.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения высокой прочности, долговечности и антивандальных свойств:

— наклонная часть и основание должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст09г2с толщиной не менее 
3 мм;

— профили — из профильной трубы 20×40×1,5 мм;

— все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом в чёрный цвет (RAL 9005);

— крепёжные элементы (заклёпки, винты) — из нержавеющей/оцинкованной стали.

	Требование к конструктивному исполнению 
	Конструктивно стойка представляет собой сварную конструкцию, состоящую из:

— наклонной части (из листовой стали 3 мм с гибкой), обеспечивающей установку таблички под углом для удобного восприятия;

— основания (из листовой стали 3 мм), обеспечивающего устойчивость стойки;

— профилей (20×40×1,5 мм), усиливающих конструкцию;

— заглушки, закрывающей торцевые части.

Изделие должно быть изготовлено промышленным способом, не иметь острых углов и заусенцев. Сварные швы должны быть зачищены.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— высота: не менее 1100 мм;
— ширина: не менее 320 мм;
— глубина: не менее 300 мм.
Допустимые отклонения по размерам — не более 5 мм.

	Требование к цветовому исполнению
	Все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом в чёрный цвет (RAL 9005) с матовой текстурой.

	Требования к монтажу

	Стойка поставляется в собранном виде. Установка производится на ровную поверхность пола. Крепление к полу не требуется (устойчивость обеспечивается собственной массой конструкции). При необходимости дополнительной фиксации к поверхности могут использоваться крепёжные элементы, подбираемые в зависимости от типа основания. Информационная табличка закрепляется на наклонной части стойки с помощью винтов М4×16 (входят в комплект).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стойка наклонная для таблички 383х270 мм – 1 шт.;
Заклёпка резьбовая М4 – 4 шт.;
Винт М4х16 – 4 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
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