Техническое задание

Арт. 50063-6
Наименование объекта закупки
Кольцо наборное на туристический указатель для поворотного механизма
Цель закупки 

Изделие предназначено для использования в качестве соединительного и поворотного элемента при монтаже информационных стрелок-указателей на опорную стойку (например, арт. 50063-1). Обеспечивает надежную фиксацию указателя и возможность его вращения для корректировки направления без демонтажа всей конструкции.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой сварной узел, состоящий из отрезка трубы и двух приваренных к нему торцевых заглушек (крышек) с отверстием. Конструкция надевается на верхнюю часть стойки (трубу меньшего диаметра) и служит основой для крепления стрелки-указателя, позволяя ей вращаться вокруг оси стойки.
Изделие выполнено из конструкционной стали с последующим нанесением декоративно-порошковой краски типа «Антик Бронза», что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и единство стиля с основной стойкой и указателями.
Благодаря конструкции с заглушками, узел имеет законченный эстетичный вид, скрывает внутреннюю полость трубы и защищает механизм поворота от попадания влаги и грязи.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, несущей способности и антивандальных свойств, все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали:
- трубный прокат: сталь марки не ниже Ст3 (труба круглая 108х3 мм, э/св.);
- листовой прокат (заглушки): сталь марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм (холоднокатаный лист);
- покрытие: порошковая полиэфирная краска типа «Антик Бронза», толщина слоя не менее 250 мкм.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой цельносварной узел, состоящий из следующих элементов:
Корпус (труба) 
Выполнен из трубы Ø108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Длина трубы определяется посадочным размером под стрелку, но конструктивно рассчитана на надежное соединение.

Заглушка верхняя/нижняя
Две детали, вырезанные из листовой стали, толщиной не менее 3 мм.
- заглушка имеет центральное отверстие (Ø101,6 мм), которым узел надевается на трубу стойки (обычно Ø76 мм), обеспечивая зазор для свободного вращения;
- кольцо является ответной частью, приваривается к трубе с другой стороны и формирует закрытую конструкцию.

Сварка 
Труба и заглушки свариваются между собой (тавровое или стыковое соединение) для получения жесткого монолитного кольца.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: 

- наружный диаметр: не менее 128 мм (по внешнему диаметру заглушки);
- внутренний посадочный диаметр: не менее 102 мм (отверстие под трубу стойки);
- высота и ширина кольца: не менее 78 мм (общая высота: не менее 93 мм);
- толщина стенки трубы: не менее 3 мм.

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. Не допускаются острые кромки, заусенцы и наплывы металла, чтобы обеспечить качественное нанесение покрытия и плавность вращения.

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие типа «Антик Бронза», толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Кольцо наборное на туристический указатель для поворотного механизма – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

