Техническое задание

Арт. 82022-1
Наименование объекта закупки

Поручень опорный, для санузла, ST-3, D38, 850х600
Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей. 
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Выполнено из высококачественной конструкционной стали, с порошковой покраской, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Монтаж поручня к стене и полу, обеспечивает надежную фиксацию конструкции. 

Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника.  


	Требования к марке стали
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных поручень должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст3 и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет покрытия - белый (RAL 9003).

	Требование к конструкции поручня 
	Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из парного поручня и стойки. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень и стойка должны быть изготовлены из трубы в соответствии с                                ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм.  
Для обеспечения безопасности рук элементы изделия должны изготавливаться из цельных труб. Не допускается сваривать элементы изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм.   

	Требования к геометрическим размерам
	Поручень должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры:

– высота верхней части поручня от поверхности пола: не менее 850 мм;

- ширина (с учетом фланцев): не менее 80 мм;

- глубина: не менее 600 мм 

- размеры U-образного поручня (ВхШхГ): не менее 196х38х600 мм 

Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.

	Требования к поверхности
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. 

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	 Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, в количестве не менее 3-х штук, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже Ст3.  В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3-х монтажных отверстий.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Не установлены

	Требование к цветовому исполнению
	По согласованию с заказчиком

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю.
	Не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Поручень опорный, для санузла, ST-3, D38, 850х600- 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
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