Техническое задание

Арт. 80031-800
Наименование объекта закупки

Поручень опорный, пристенный, с кронштейнами, тип 1, нержавеющая сталь, D38 мм, 800
Цель закупки 

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой прямолинейный одноуровневый поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями.  Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. 
Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы поручня должны быть изготовлены из марки стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10).

	Требование к конструкции поручня 
	Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из прямолинейного поручня с загнутыми окончаниями и кронштейнов в количестве не менее 2 шт.

С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы — не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.

Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и высокой прочности крепления кронштейны должны быть выполнены из листа стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10), толщиной не менее 3 мм, высотой — не менее 63 мм, глубиной — не менее 112 мм.

С целью повышения эстетических показателей окончания поручня должны быть закрыты заглушками, выполненными из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1 мм, диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры:

· ширина поручня — не менее 800 мм;

· глубина — не менее 120 мм;
· Доступный отступ от стены — не менее 80 мм;
· высота поручня с учётом кронштейнов — не менее 120 мм.

Допустимые отклонения по размерам:

· общая длина поручня — не более 10 мм;

· диаметр трубы — не более 1 мм;

· прямолинейность элементов — не более 1 мм.



	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр не менее 65 мм. Также каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий, диаметром не менее 6 мм. 

Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Не установлены.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень опорный, пристенный, с кронштейнами, тип 1, нержавеющая сталь, D38 мм, 800 – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---
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